天府生物城院区档案室密集架采购项目技术参数

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密集架 | 900*580*2400 |  | #### 一、架体要求： #### ★（一）铝合金地轨：金属电镀层抗盐雾技术要求：18h，1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； #### 1.铝合金地轨：（1）规格(±2mm):236mm（含护坡板）*22.5mm。（2）铝合金地轨由导轨盒及护坡板组成，材料采用厚度3.0mm-3.5mm（±0.2mm）铝合金6063-T4材质，表面氧化处理。（3）导轨盒与中间的导轨卡槽一体成形。护坡板可以取放并能有一定弧度的上下翻动。提供符合上述参数样品：铝合金轨道一根长度：600mm； #### 2.导轨：（1）规格(±2mm)：20mm*25.5mm。（2）采用45#实心钢调质处理。（3）导轨经模具挤压成型,采用圆弧火车轮轨设计；导轨镶入导轨卡槽内，安装方便快捷。 #### ★（二）立柱: 采用优质冷轧钢板，材料厚度≥1.2mm国标裸板，立柱正面宽度为≥50mm±1mm，正面两条加强筋，两筋之间压连贯菱形图案。侧面厚度为≥35mm±1mm，侧面各两条加强筋，共六条加强筋，采用全自动滚压一次成型，其目的是增加承载能力。 #### 立柱符合：GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014、QB/T 3832-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1732-2020、GB/T 13667.1-2015执行标准； #### 喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；喷塑涂层硬度≥5H；涂层附着力不第于2级；涂层冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹；涂层中可溶性重金属：汞≤60mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg； #### 耐腐蚀等级：（100h中性盐雾试验）不低于10级；提供符合上述参数样品立柱一根长度：300mm。 #### ★（三）搁板、挂板：采用优质冷轧钢板，材料厚度材料厚度为≥1.0mm国标裸板，厚度≥23mm;搁板采用全自动滚压一次成型；正面压六条加强筋，两侧面各压两条加强筋，共十条筋；保证每张搁板均匀载重不少于80KG（每层两张搁板）；挂板上面压三条加强筋，上面两条，下面一条通筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。 #### 搁板符合：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T4767-2014 家具用钢构件； #### 喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；喷塑涂层硬度≥5H；提供符合上述参数样品搁板一张尺寸：250*250mm； #### （四）挡书条：采用优质冷轧钢板，材料厚度为≥1.0mm，采用全自动滚压一次成型，四次折弯，并压三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒扣，防止挡条脱落，以增加整个架体的稳定性；金届件外观性能要求；喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，档条应符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量QB/T4767-2014家具用钢构件（投标人提供国家认可第三方检测机构检测带CMA标识的检验报告） #### （五）挂板：采用优质冷轧钢板，材料厚度材料厚度为≥1.2mm；压三条加强筋：上面两条，下面一条通筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。 #### 挂板符合：GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014、QB/T 3832-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1732-2020、GB/T 13667.1-2015执行标准； #### 喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；喷塑涂层硬度≥5H；涂层附着力不第于2级；涂层冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹；涂层中可溶性重金属：汞≤60mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg③耐腐蚀等级（100h中性盐雾试验）不低于10级；（投标人提供国家认可第三方检测机构检测带CMA标识的检验报告） #### （六）底梁（含横、纵梁及轮架组合）：采用优质热轧钢板，材料厚度为3.0mm国标裸板，底盘净高度为132mm（±2mm）。采用分段焊接后整体组装式，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用螺栓拧固。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，保证底盘架体不扭曲、错位和变形等。金属喷涂（塑）涂层硬度≥5H，底梁应符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T4767-2014 家具用钢构件，采用密集柜专用固件，紧固件符合QB/T3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法中性盐雾实验（NSS）法及QB/T3832-1999轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价标准。（投标人提供国家认可第三方检测机构检测带CMA标识的检验报告） #### （七）门板及扣手：裸板厚度（mm）δ=1.2，采用冷轧钢板；锌合金扣手：金属拉手耐腐蚀性技术要求：经盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/d㎡，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点（离边缘2mm以内不计）。锌合金抛光镀铬，流线型设计，手感细腻，安装拼成酷似蝴蝶结形，单个尺寸：29mm*137mm。门板专用模具一次性拉伸成椭圆形型，线条流畅手感极佳，方便扣手，尺寸：26mm*76mm。提供符合上述参数样品：带锌合金扣手门板样品一张，尺寸：250*250mm #### 二、驱动系统要求： #### 1.轴承：204＃平面轴承，材质为轴承钢，精度≥P6级（E）。 #### 2.精密链轮：材质45#。 #### 3.链条：型号为428H#（具体参数为Φ8.5，节距12.75）或同等及以上档次。 #### 4.传动管：要求为Φ25mm×壁厚2.5mm的钢管。 #### 5.承载轮轴：材质采用实芯圆钢，经车床精加工后镀锌处理，预防锈腐。根据承载轮轴与传动管、轴承、滚轮的连接部位、功能以及承重的不同，加工出不同直径的部位：Φ19.5mm（±0.2mm）的部位与传动管连接；Φ20mm（±0.2mm）的部位与轴承连接；Φ22mm（±0.2mm）的部位与滚轮连接；未加工的部分是Φ25mm（±0.2mm）起到限制滚轮脱轴、脱轨、承重的作用。 #### 6.承载轮：承载轮采用HT200灰口铸铁铁芯，抗拉强度≥200MPa，铁芯厚度10mm-12mm。 #### 7.配备多功能双幅圆形方向盘：将原设计安装于每列主侧板上的锁止、制动装置与方向盘传动功能合三为一，使方向盘具有锁止、制动及驱动三大功能，双幅结构要易于操作。 #### 三、防护装置要求： #### 1.防撞密封装置：采用20mm厚磁性防撞密封条达到密集架的防撞及密封功能，为防止防撞密封条脱落，防撞密封条采用卡槽方式固定，卡槽材质为PVC阻燃材料。 #### 2.防尘板：采用优质冷轧钢板，材料厚度0.8mm国标裸板。在架体顶部装有防尘板，合拢后无空缝，功能达到防火、防尘、防盗、防光要求。 #### 3.限位装置：导正机构两端安装限位块，防止密集书架运行过程中脱轨。 四、密集柜要求： - 外观：符合形状和位置公差（包括邻边垂直度、水平偏差、平整度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）均合格，表面理化性能（包括金属喷(塑)涂层、金属电镀层无锈点）均合格，力学性能（强度和耐久性、稳定性）均合格； - 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接表面波纹应均匀、焊疤表面波纹高低之差应不大于1mm - 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝 - 铆接件：铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆；铆钉应端正圆滑，无明显锤印 - 喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 - 电镀层：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕 - 各零部件表面应光滑,平整、不应有尖角和突起；均符合要求。；装配要求（包含垂直度、位差度、间隙、尺寸偏差、可调性、互换性、传动装置的性能、防倾倒、限位、固定）均符合要求；载重性能（搁板静载荷、全静载荷、载重运行）；结构强度：标准架列在全静载荷的情况下，沿X、Y轴两个方向进行水平拉力试验,水平拉力为自重与全静载荷之和的1/15.经连续试验50次，试验中架体不得发生倾倒现象，试验后架体倾斜量不得大于架体总高的1%，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象 - 产品符合：DA/T 7-1992《直列式档案密集架》GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》GB/T 13667.3-2013《钢制书架第3 部分:手动密集书架》标准（提供符合上述要求第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志并带二维码的检测报告复印件，加盖供应商公章） | 110 | 立方米 |
| 2 | 拆装式书车 | 900*1200*400 |  | 1.材质：采用优质冷轧钢板，架体采用25*25mm方管，壁厚≥1.2mm，其余采用1.2mm冷轧钢板。硬度≥5H 2.表面处理：产品喷塑前经热水脱脂—冷水清洗—除锈—冷水清洗—中和—表调—磷化—冷水清洗—热钝化—烘干等十道工序防腐处理；热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化。 3.产品各零件、组合件表面平整、光滑、色泽一致，无尖角，凸起。 4.脚轮：采用360°万向活动轮；结构：上下两层。 （提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志并带二维码的检测报告复印件，加盖供应商公章） | 1 | 个 |
| 3 | 拆装式书梯 | 900*800*400 |  | 1.材质：采用优质冷轧钢板，架体采用25*25mm方管，壁厚≥1.2mm，其余采用2.0mm冷轧钢板。硬度≥5H 2.表面处理：产品喷塑前经热水脱脂—冷水清洗—除锈—冷水清洗—中和—表调—磷化—冷水清洗—热钝化—烘干等十道工序防腐处理；热固性粉末静电喷涂，200℃高温固化。 3.产品各零件、组合件表面平整、光滑、色泽一致，无尖角，凸起。 4.脚轮：采用360°万向活动轮；结构：上中下三梯步结构。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志并带二维码的检测报告复印件，加盖供应商公章） | 1 | 个 |

参数中“★”项参数为重要参数，如有负偏离将在评分处做扣分处理，扣分细则详见综合评分明细表，